ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ШАЙБЫ КОСЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 10906-78

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ШАЙБЫ КОСЫЕ Технические условия Square taper washers. Specifications | ГОСТ 10906-78* Взамен ГОСТ 10906-66 в части разд. 1 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 6 июля 1978 г. № 1837 срок введения установлен

с 01.07.79

Постановлением Госстандарта от 28.03.88 № 773 срок действия продлен

до 01.07.94

Настоящий стандарт распространяется на косые шайбы класса точности С, предназначенные для подкладывания под гайки или головки болтов с целью выравнивания 10 % уклонов полок швеллеров и 12 % уклонов полок двутавровых балок.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# 1. КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

1.1. Конструкция и размеры шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

________

* Размер для справок

мм

| Диаметр резьбы крепежной детали | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d | 6,6 | 9,0 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 30,0 |
| В | номин. | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|  | пред. откл. | +1,0 | +1,0 | +1,0 | +1,4 |
|  |  | -1,5 | -1,7 | -1,9 | -2,3 |
| s | 5,8 | 6,2 | 7,3 | 8,4 | 9,5 |
| (пред. откл. ) |  |  |  |  |  |
| s1* | 4,9 | 5,1 | 5,7 | 6,2 | 6,8 |

_____________

* Размер для справок.

Пример условного обозначения косой шайбы для крепежной детали с диаметром резьбы 12 мм из стали марки Ст3, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм хроматированным:

Шайба 12.02.Ст3.016 ГОСТ 10906-78

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.2. Теоретическая масса шайб приведена в приложении 1.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

# 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Шайбы должны изготовляться из прокатной стали по ГОСТ 5157-83. Допускается изготовлять шайбы из полосовой и листовой стали.

2.2. Допуск симметричности квадрата относительно оси отверстия в диаметральном выражении 2IT14 (определять по размеру В).

2.1; 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 1,2).

2.3. Технические требования - по ГОСТ 18123-82.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.4. Временная противокоррозионная защита, упаковка и маркировка тары - по ГОСТ 18160-72.

(Введен дополнительно, Изм. № 2).

# 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки шайб - по ГОСТ 17769-83.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

# 4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Методы контроля шайб - по ГОСТ 18123-82.

Разд. 5. (Исключен, Изм. № 2).

# 6. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

6.1. Варианты применения косых шайб для швеллеров и двутавровых балок приведены в приложении 2.

Разд. 6 (Введен дополнительно, Изм. № 1).

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

Масса стальных шайб

| Диаметр резьбы крепежной детали, мм | Теоретическая касса 1000 шт. шайб, кг |
| --- | --- |
| 6 | 8,5 |
| 8 | 7,4 |
| 10 | 12,2 |
| 12 | 34,3 |
| 14 | 32,1 |
| 16 | 29,9 |
| 18 | 64,1 |
| 20 | 59,4 |
| 22 | 55,9 |
| 24 | 104,4 |
| 27 | 95,7 |

Примечание. Для определения массы шайб, изготовленных из других материалов, значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициент:

0,356 - для алюминия;

0,970 - для бронзы;

1,080 - для латуни.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

Применение косых шайб для швеллеров и двутавровых балок

| Диаметр резьбы крепежной детали, мм | Ширина шайбы В | Наименьшие номера профилей | Диаметр резьбы крепежной детали, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | швеллеров по ГОСТ 8240-72 | балок двутавровых по ГОСТ 8239-72 |
| 6 | 16 | 5 | 12 |
| 8 |  |  |  |
| 10 | 20 | 8 | 14 |
| 12 | 30 | 10 | 18 |
| 14 |  | 12 |  |
| 16 |  | 14 | 18а |
| 18 | 40 | 16 | 22а |
| 20 |  | 18 | 24а |
| 22 |  | 20а | 30а |
| 24 | 50 | 22а | 40 |
| 27 |  | 40 | 60 |